Каталоги металлопроката
Каталог : СТО АСЧМ 20-93
Тип : Двутавp нормальный (Б) по СТО АСЧМ 20-93

Сортировка : (Не сортировать)
	h	b	s	t	A	P	Iy	Wy	Sy	iy	Iz	Wz	iz	
	мм	мм	мм	мм	см2	кг/м	см4	см3	см3	мм	см4	см3	мм	
10Б1	100.000	55.000	4.100	5.700	10.320	8.100	171.000	34.200	19.700	40.700	15.900	5.800	12.400	
12Б1	117.600	64.000	3.800	5.100	11.030	8.700	257.000	43.800	24.900	48.300	22.400	7.000	14.300	
12Б1	120.000	64.000	4.400	6.300	13.210	10.400	318.000	53.000	30.400	49.000	27.700	8.700	14.500	
14Б1	137.400	73.000	3.800	5.600	13.390	10.500	435.000	63.300	35.800	57.000	36.400	10.000	16.500	
14Б2	140.000	73.000	4.700	6.900	16.430	12.900	541.000	77.300	44.200	57.400	44.900	12.300	16.500	
16Б1	157.000	82.000	4.000	5.900	16.180	12.700	689.000	87.800	49.600	65.300	54.400	13.300	18.300	
16Б2	160.000	82.000	5.000	7.400	20.090	15.800	869.000	108.700	61.900	65.300	69.300	16.700	18.400	
18Б1	177.000	91.000	4.300	6.500	19.580	15.400	1063.000	120.100	67.700	73.700	81.900	18.000	20.500	
18Б2	180.000	91.000	5.300	8.000	23.950	18.800	1317.000	146.300	83.200	74.200	100.800	22.200	20.500	
20Б1	200.000	100.000	5.500	8.000	27.160	21.300	1844.000	184.400	104.700	82.400	133.900	26.800	22.200	
25Б1	248.000	124.000	5.000	8.000	32.680	25.700	3537.000	285.300	159.700	104.000	254.800	41.100	27.900	
25Б2	250.000	125.000	6.000	9.000	37.660	29.600	4052.000	324.200	182.900	103.700	293.800	47.000	27.900	
30Б1	298.000	149.000	5.500	8.000	40.600	32.000	6318.999	424.100	237.500	124.400	441.900	59.300	32.900	
30Б2	300.000	150.000	6.500	9.000	46.780	36.700	7210.000	480.600	271.100	124.100	507.400	67.700	32.900	
35Б1	346.000	174.000	6.000	9.000	52.680	41.400	11094.999	641.300	358.100	145.100	791.400	91.000	38.800	
35Б2	350.000	175.000	7.000	11.000	63.140	49.600	13559.999	774.800	434.000	146.500	984.200	112.500	39.500	
40Б1	396.000	199.000	7.000	11.000	72.160	56.600	20019.998	1011.100	564.000	166.600	1446.900	145.400	44.800	
40Б2	400.000	200.000	8.000	13.000	84.120	66.000	23705.998	1185.300	663.200	167.900	1736.200	173.600	45.400	
45Б1	446.000	199.000	9.000	12.000	84.300	66.200	28698.996	1287.000	725.100	184.500	1579.700	158.600	43.300	
45Б2	450.000	200.000	9.000	14.000	96.760	76.000	33452.996	1496.800	839.600	185.900	1871.300	187.100	44.000	
50Б1	492.000	199.000	8.800	12.000	92.380	72.500	36844.996	1497.900	853.500	199.700	1581.500	158.900	41.400	
50Б2	496.000	199.000	9.000	14.000	101.270	79.500	41871.996	1688.400	937.300	203.300	1844.400	185.400	42.700	
50Б3	500.000	200.000	10.000	16.000	114.230	89.700	47848.992	1914.000	1087.700	204.700	2140.300	214.000	43.300	
55Б1	543.000	220.000	9.500	13.500	113.360	89.000	55681.996	2050.900	1165.100	221.000	2404.500	218.600	46.100	
55Б2	547.000	220.000	10.000	15.500	124.750	97.900	62789.996	2295.800	1301.600	224.400	2760.300	250.900	47.000	
60Б1	596.000	199.000	10.000	15.000	120.450	96.600	68720.992	2306.100	1325.500	236.900	1979.000	198.900	40.500	
60Б2	600.000	200.000	11.000	17.000	134.450	105.500	77637.992	2587.900	1489.500	240.300	2277.500	227.800	41.200	
70Б0	693.000	230.000	11.300	15.200	153.050	120.100	115186.984	3295.500	1913.100	273.100	3097.700	269.400	45.000	
70Б1	691.000	260.000	12.000	15.500	164.740	129.300	125930.992	3644.900	2094.900	276.500	4556.399	350.500	52.600	
70Б2	697.000	260.000	12.500	17.500	183.640	144.200	145912.984	4186.899	2392.800	291.900	5436.700	418.200	54.400