Каталоги металлопроката

Каталог: Сортамент арматурных стержней по ГОСТ
Тип: Арматура класса A-III по ГОСТ 5781-82*

Сортировка : (Не сортировать)
	d	A	P	
	мм	см2	кг/м	
6	6.000	0.283	0.222	
7	7.000	0.385	0.302	
8	8.000	0.503	0.395	
10	10.000	0.785	0.617	
12	12.000	1.131	0.888	
14	14.000	1.539	1.208	
16	16.000	2.011	1.578	
18	18.000	2.545	1.998	
20	20.000	3.142	2.466	
22	22.000	3.801	2.984	
25	25.000	4.909	3.840	
28	28.000	6.158	4.830	
32	32.000	8.043	6.310	
36	36.000	10.179	7.990	
40	40.000	12.566	9.865	

Отчет сформирован программой Каталоги металлопроката, версия: 2.1.0.636 от 06.05.2008