Каталоги металлопроката
Каталог : Сортамент арматурных стержней по ГОСТ
Тип : Арматура класса A-VI по ГОСТ 5781-82*

Сортировка : (Не сортировать)
	d	A	P	
	мм	см2	кг/м	
10	10.000	0.785	0.617	
12	12.000	1.131	0.888	
14	14.000	1.539	1.208	
16	16.000	2.011	1.578	
18	18.000	2.545	1.998	
20	20.000	3.142	2.466	
22	22.000	3.801	2.984