Каталоги металлопроката

Каталог: Полный каталог профилей ГОСТ.
Тип: Швеллеp с уклоном полок по ГОСТ 8240-97

Сортировка : (Не сортировать)
	h	b	s	t	r1	r2	A	P	Iy	Wy	iy	Sy	Iz	Wz	iz	yo	
	мм	мм	мм	мм	мм	мм	см2	кг/м	см4	см3	мм	см3	см4	см3	мм	мм	
5У	50.000	32.000	4.400	7.000	6.000	2.500	6.160	4.840	22.800	9.100	19.200	5.590	5.610	2.750	9.500	11.600	
6.5У	65.000	36.000	4.400	7.200	6.000	2.500	7.510	5.900	48.600	15.000	25.400	9.000	8.700	3.680	10.800	12.400	
8У	80.000	40.000	4.500	7.400	6.500	2.500	8.980	7.050	89.400	22.400	31.600	23.300	12.800	4.750	11.900	13.100	
10У	100.000	46.000	4.500	7.600	7.000	3.000	10.900	8.590	174.000	34.800	39.900	20.400	20.400	6.460	13.700	14.400	
12У	120.000	52.000	4.800	7.800	7.500	3.000	13.300	10.400	304.000	50.600	47.800	29.600	31.200	8.520	15.300	15.400	
14У	140.000	58.000	4.900	8.100	8.000	3.000	15.600	12.300	491.000	70.200	56.000	40.800	45.400	11.000	17.000	16.700	
16У	160.000	64.000	5.000	8.400	8.500	3.500	18.100	14.200	747.000	93.400	64.200	54.100	63.300	13.800	18.700	18.000	
16aУ	160.000	68.000	5.000	9.000	8.500	3.500	19.500	15.300	823.000	103.000	64.900	59.400	78.800	16.400	20.100	20.000	
18У	180.000	70.000	5.100	8.700	9.000	3.500	20.700	16.300	1090.000	121.000	72.400	69.800	86.000	17.000	20.400	19.400	
18aУ	180.000	74.000	5.100	9.300	9.000	3.500	22.200	17.400	1190.000	132.000	73.200	76.100	105.000	20.000	21.800	21.300	
20У	200.000	76.000	5.200	9.000	9.500	4.000	23.400	18.400	1520.000	152.000	80.700	87.800	113.000	20.500	22.000	20.700	
22У	220.000	82.000	5.400	9.500	10.000	4.000	26.700	21.000	2110.000	192.000	88.900	110.000	151.000	25.100	23.700	22.100	
24У	240.000	90.000	5.600	10.000	10.500	4.000	30.600	24.000	2900.000	242.000	97.300	139.000	208.000	31.600	26.000	24.200	
27У	270.000	95.000	6.000	10.500	11.000	4.500	35.200	27.700	4160.000	308.000	109.000	178.000	262.000	37.300	27.300	24.700	
30У	300.000	100.000	6.500	11.000	12.000	5.000	40.500	31.800	5810.000	387.000	120.000	224.000	327.000	43.600	28.400	25.200	
33У	330.000	105.000	7.000	11.700	13.000	5.000	46.500	36.500	7979.999	484.000	131.000	281.000	410.000	51.800	29.700	25.900	
36У	360.000	110.000	7.500	12.600	14.000	6.000	53.400	41.900	10819.999	601.000	142.000	350.000	513.000	61.700	31.000	26.800	
40У	400.000	115.000	8.000	13.500	15.000	6.000	61.500	48.300	15219.998	761.000	157.000	444.000	642.000	73.400	32.300	27.500