Каталоги металлопроката

Каталог : Полный каталог профилей ГОСТ.
Тип : Гнутый равнополочный швеллер по ГОСТ 8278-83 из сталей С239-С245

Сортировка : (Не сортировать)
	h	b	s	r1	n1	n2	A	Iy	Wy	iy	Sy	Iz	Wz	iz	yo	P	
	мм	мм	мм	мм			см2	см4	см3	мм	см3	см4	см3	мм	мм	кг/м	
25x26x2	25.000	26.000	2.000	3.000	10.500	7.500	1.390	1.430	1.140	10.100	0.670	0.960	0.600	8.300	10.000	1.090	
25x30x2	25.000	30.000	2.000	3.000	12.500	7.500	1.550	1.640	1.310	10.300	0.760	1.420	0.780	9.600	11.900	1.220	
28x27x2.5	28.000	27.000	2.500	4.000	8.200	6.000	1.810	2.240	1.600	11.100	0.950	1.320	0.800	8.500	10.400	1.420	
30x25x3	30.000	25.000	3.000	5.000	5.700	4.700	2.050	2.730	1.820	11.500	1.100	1.240	0.810	7.800	9.600	1.610	
30x30x2	30.000	30.000	2.000	3.000	12.500	10.000	1.650	2.500	1.670	12.300	0.960	1.530	0.820	9.600	11.200	1.300	
32x25x3	32.000	25.000	3.000	5.000	5.700	5.300	2.110	3.200	2.000	12.300	1.230	1.280	0.820	7.800	9.400	1.660	
32x32x2	32.000	32.000	2.000	3.000	13.500	11.000	1.770	3.080	1.920	13.100	1.100	1.880	0.930	10.300	12.900	1.390	
38x95x2.5	38.000	95.000	2.500	3.000	35.800	10.800	5.480	15.420	8.120	16.800	4.470	49.260	9.180	30.000	41.300	4.300	
40x20x2	40.000	20.000	2.000	3.000	7.500	15.000	1.450	3.400	1.700	15.300	1.020	0.350	0.400	6.200	6.000	1.140	
40x20x3	40.000	20.000	3.000	5.000	4.000	8.000	2.050	4.450	2.230	14.700	1.380	0.750	0.560	6.000	6.600	1.610	
40x30x2	40.000	30.000	2.000	3.000	12.500	15.000	1.850	4.850	2.420	16.200	1.400	1.720	0.860	9.600	10.100	1.450	
40x30x2.5	40.000	30.000	2.500	3.000	9.800	11.600	2.280	5.830	2.910	16.000	1.660	2.090	1.060	9.600	10.300	1.790	
40x40x2	40.000	40.000	2.000	3.000	17.500	15.000	2.250	6.290	3.150	16.700	1.780	3.790	1.490	13.000	14.500	1.770	
40x40x2.5	40.000	40.000	2.500	3.000	13.800	11.600	2.780	7.580	3.790	16.500	2.170	4.630	1.830	12.900	14.700	2.180	
40x40x3	40.000	40.000	3.000	5.000	10.700	8.000	3.250	8.570	4.280	16.200	2.510	5.310	2.140	12.800	15.200	2.550	
42x42x4	42.000	42.000	4.000	6.000	8.000	5.500	4.450	12.340	5.880	16.700	3.490	7.800	3.050	13.200	16.500	3.490	
43x45x2	43.000	45.000	2.000	3.000	20.000	16.500	2.510	8.250	3.840	18.100	2.150	5.380	1.880	14.600	16.400	1.970	
45x25x3	45.000	25.000	3.000	5.000	5.700	9.700	2.500	7.290	3.240	17.100	1.990	1.490	0.890	7.700	8.200	1.960	
45x31x2	45.000	31.000	2.000	3.000	13.000	17.500	1.990	6.550	2.910	18.100	1.680	1.970	0.940	9.900	10.100	1.560	
48x70x5	48.000	70.000	5.000	7.000	11.600	4.800	8.490	32.600	13.580	19.600	7.950	41.220	10.150	22.000	29.400	6.670	
50x30x2	50.000	30.000	2.000	3.000	12.500	20.000	2.050	8.120	3.250	19.900	1.880	1.870	0.900	9.600	9.200	1.610	
50x30x2.5	50.000	30.000	2.500	3.000	9.800	15.600	2.530	9.820	3.930	19.700	2.300	2.280	1.110	9.500	9.400	1.990	
50x32x2.5	50.000	32.000	2.500	3.000	10.600	15.600	2.630	10.380	4.150	19.800	2.420	2.720	1.250	10.200	10.200	2.070	
50x40x2	50.000	40.000	2.000	3.000	17.500	20.000	2.450	10.420	4.170	20.600	2.360	4.130	1.550	13.000	13.400	1.910	
50x40x2.5	50.000	40.000	2.500	3.000	13.800	15.600	3.030	12.640	5.060	20.400	2.900	5.050	1.920	12.900	13.600	2.380	
50x40x3	50.000	40.000	3.000	4.000	11.000	12.000	3.580	14.550	5.820	20.200	3.370	5.880	2.260	12.800	13.900	2.810	
50x40x4	50.000	40.000	4.000	6.000	7.500	7.500	4.610	17.800	7.120	19.700	4.230	7.350	2.890	12.600	14.800	3.620	
50x47x6	50.000	47.000	6.000	9.000	5.300	3.300	7.300	26.620	10.650	19.100	6.540	15.420	5.510	14.500	19.000	5.730	
50x50x2.5	50.000	50.000	2.500	3.000	17.800	15.600	3.530	15.460	6.180	20.900	3.490	9.310	2.920	16.200	18.100	2.770	
50x50x3	50.000	50.000	3.000	4.000	14.300	12.000	4.180	17.870	7.150	20.700	4.080	10.890	3.440	16.100	18.400	3.280	
50x50x4	50.000	50.000	4.000	6.000	10.000	7.500	5.400	22.040	8.820	20.200	5.150	13.720	4.440	15.900	19.100	4.240	
60x26x2.5	60.000	26.000	2.500	4.000	7.800	18.800	2.560	13.220	4.410	22.700	2.650	1.610	0.860	7.900	7.300	2.010	
60x30x2.5	60.000	30.000	2.500	3.000	9.800	19.600	2.780	15.070	5.020	23.300	2.970	2.430	1.140	9.300	8.700	2.190	
60x30x3	60.000	30.000	3.000	5.000	7.300	14.700	3.250	17.100	5.700	22.900	3.410	2.800	1.330	9.300	9.000	2.550	
60x32x2.5	60.000	32.000	2.500	3.000	10.600	19.600	2.890	15.900	5.300	23.400	3.110	2.910	1.290	10.000	9.500	2.260	
60x32x3	60.000	32.000	3.000	4.000	8.300	15.300	3.400	18.310	6.100	23.200	3.620	3.380	1.520	10.000	9.700	2.670	
60x32x4	60.000	32.000	4.000	6.000	5.500	10.000	4.370	22.410	7.470	22.700	4.530	4.220	1.950	9.800	10.300	3.430	
60x40x2	60.000	40.000	2.000	3.000	17.500	25.000	2.650	15.780	5.260	24.400	3.000	4.490	1.600	12.900	12.500	2.080	
60x40x3	60.000	40.000	3.000	4.000	11.000	15.300	3.880	22.210	7.400	23.900	4.300	6.310	2.330	12.700	13.000	3.040	
60x50x3	60.000	50.000	3.000	5.000	14.000	14.700	4.450	26.850	8.950	24.600	5.160	11.600	3.560	16.100	17.400	3.500	
60x60x3	60.000	60.000	3.000	4.000	17.700	15.300	5.080	31.970	10.660	25.100	6.010	19.260	5.030	19.500	21.700	3.990	
60x60x4	60.000	60.000	4.000	6.000	12.500	10.000	6.600	40.000	13.330	24.600	7.670	24.550	6.530	19.300	22.400	5.180	
60x80x3	60.000	80.000	3.000	5.000	24.000	14.700	6.250	41.490	13.830	25.800	7.680	42.020	8.590	25.900	31.100	4.910	
60x90x5	60.000	90.000	5.000	7.000	15.600	7.200	11.090	69.970	23.320	25.100	13.340	90.960	17.180	28.600	37.100	8.710	
63x21x2.2	63.000	21.000	2.200	3.000	7.200	23.900	2.140	11.480	3.640	23.200	2.230	0.800	0.510	6.100	5.200	1.680	
65x75x4	65.000	75.000	4.000	6.000	16.200	11.200	8.000	52.260	18.230	27.200	10.330	46.880	10.120	24.100	28.700	6.280	
68x27x1	68.000	27.000	1.000	2.000	24.000	62.000	1.180	8.210	2.410	26.400	1.410	0.820	0.400	8.400	6.500	0.930	
70x30x2	70.000	30.000	2.000	3.000	12.500	30.000	2.450	17.840	5.100	27.000	3.010	2.100	0.950	9.300	7.900	1.990	
70x40x3	70.000	40.000	3.000	5.000	10.700	18.000	4.150	31.490	9.000	27.500	5.310	6.640	2.390	12.600	12.200	3.260	
70x50x3	70.000	50.000	3.000	5.000	14.000	18.000	4.750	38.230	10.920	28.400	6.270	12.320	3.660	16.100	16.400	3.730	
70x50x4	70.000	50.000	4.000	6.000	10.000	12.500	6.210	48.300	13.800	27.900	8.050	15.770	4.760	15.900	16.900	4.870	
70x60x4	70.000	60.000	4.000	6.000	12.500	12.500	7.000	57.020	16.290	28.500	9.370	26.120	6.740	19.300	21.300	5.500	
78x46x6	78.000	46.000	6.000	9.000	5.160	8.000	8.860	77.080	19.760	29.500	12.020	18.850	5.870	14.200	15.600	6.960	
80x25x4	80.000	25.000	4.000	6.000	3.750	15.000	4.610	37.070	9.270	28.400	5.850	2.290	1.250	7.100	6.500	3.610	
80x32x4	80.000	32.000	4.000	6.000	5.500	15.000	5.160	45.160	11.290	29.600	6.910	4.700	2.040	9.500	9.000	4.050	
80x35x4	80.000	35.000	4.000	6.000	6.250	15.000	5.410	48.630	12.160	30.000	7.370	6.080	2.440	10.600	10.100	4.240	
80x40x2.5	80.000	40.000	2.500	3.000	13.800	27.600	3.780	37.400	9.350	31.400	5.450	5.980	2.070	12.600	11.200	2.970	
80x40x3	80.000	40.000	3.000	4.000	11.000	22.000	4.480	43.510	10.880	31.200	6.390	7.000	2.450	12.500	14.400	3.510	
80x50x4	80.000	50.000	4.000	6.000	10.000	15.000	6.600	65.980	16.500	31.600	9.650	16.600	4.480	15.800	16.000	5.180	
80x60x3	80.000	60.000	3.000	4.000	17.700	22.000	5.680	61.300	15.320	32.900	8.700	21.460	5.310	19.400	19.600	4.460	
80x60x4	80.000	60.000	4.000	6.000	12.500	15.000	7.400	77.540	19.380	32.300	11.170	27.530	6.920	19.100	20.200	5.810	
80x60x6	80.000	60.000	6.000	9.000	7.500	8.330	10.660	105.030	26.260	31.400	15.560	38.270	9.910	18.900	21.400	8.370	
80x80x3	80.000	80.000	3.000	4.000	24.300	22.000	6.880	79.100	19.770	33.900	11.010	47.300	9.110	26.100	28.400	5.400	
80x80x4	80.000	80.000	4.000	6.000	17.500	15.000	9.000	100.660	25.170	33.400	14.210	60.690	11.910	26.000	29.000	7.070	
80x85x4	80.000	85.000	4.000	6.000	18.800	15.000	9.410	106.450	26.610	33.600	14.970	71.640	13.350	27.600	31.300	7.380	
80x100x6	80.000	100.000	6.000	9.000	14.200	8.330	15.460	170.880	42.720	33.200	30.590	158.470	26.220	32.000	39.600	12.140	
900x50x3.5	90.000	50.000	3.500	5.000	11.900	20.900	6.200	78.160	17.370	35.500	10.130	15.500	4.420	15.800	14.900	4.870	
90x54x5	90.000	54.000	5.000	7.000	8.400	13.200	8.990	110.990	24.660	35.100	14.570	25.940	7.070	17.000	17.300	7.060	
90x100x2.5	90.000	100.000	2.500	4.000	37.400	30.800	7.010	106.270	23.620	38.900	12.940	75.700	11.830	32.900	36.000	5.500	
100x40x2.5	100.000	40.000	2.500	3.000	13.800	35.600	4.280	63.160	12.630	38.400	7.470	6.410	2.140	12.200	10.000	3.360	
100x40x3	100.000	40.000	3.000	5.000	10.700	28.000	5.050	73.110	14.620	38.000	8.720	7.500	2.530	12.200	10.300	3.970	
100x50x3	100.000	50.000	3.000	4.000	14.300	28.700	5.680	87.880	15.570	39.300	10.240	14.050	3.900	15.700	13.900	4.470	
100x50x4	100.000	50.000	4.000	6.000	10.000	20.000	7.400	111.440	22.290	38.800	13.150	18.010	5.070	15.600	14.500	5.810	
100x50x5	100.000	50.000	5.000	7.000	7.600	115.200	9.090	133.390	26.680	38.300	15.930	21.720	6.200	15.500	14.900	7.140	
100x50x6	100.000	50.000	6.000	9.000	5.800	11.700	10.660	151.840	30.370	37.700	18.390	25.030	7.260	15.300	15.500	8.370	
100x60x3	100.000	60.000	3.000	4.000	17.700	28.700	6.280	111.990	20.400	40.300	11.690	23.250	5.520	19.200	17.900	4.930	
100x60x4	100.000	60.000	4.000	6.000	12.500	20.000	8.200	129.890	25.980	39.800	15.070	29.930	7.200	19.100	18.400	6.440	
100x80x3	100.000	80.000	3.000	4.000	24.300	28.700	7.480	130.230	26.050	41.700	14.600	51.030	9.490	26.100	26.200	5.870	
100x80x4	100.000	80.000	4.000	6.000	17.500	20.000	9.800	166.770	33.350	41.200	18.910	66.070	12.430	25.900	26.800	7.700	
100x80x5	100.000	80.000	5.000	7.000	13.600	15.200	12.090	201.140	40.230	40.800	23.060	80.470	15.290	25.800	27.400	9.490	
100x100x3	100.000	100.000	3.000	5.000	31.700	28.000	8.650	157.810	311.560	42.700	17.510	93.150	14.370	32.800	35.200	6.790	
100x100x6	100.000	100.000	6.000	9.000	14.200	11.700	16.660	284.560	56.910	41.300	32.490	173.390	27.490	32.200	36.900	13.080	
100x160x4	100.000	160.000	4.000	6.000	37.500	20.000	16.200	314.310	62.860	44.000	13.430	436.250	45.270	51.900	63.600	12.720	
104x20x2	104.000	20.000	2.000	3.000	7.500	47.000	2.730	35.640	6.850	36.100	4.360	0.730	0.450	5.200	3.700	1.140	
106x50x4	106.000	50.000	4.000	6.000	10.000	21.500	7.640	127.900	24.130	40.900	14.280	18.380	5.120	15.500	14.100	6.000	
108x70x6	108.000	70.000	6.000	9.000	9.200	13.000	13.540	245.480	45.460	45.600	26.690	66.590	14.150	22.200	22.900	10.630	
110x26x2.5	110.000	26.000	2.500	3.000	8.200	39.600	3.830	58.960	10.720	39.200	6.690	1.930	0.930	7.100	5.300	3.010	
110x50x4	110.000	50.000	4.000	6.000	10.000	22.500	7.800	139.630	25.390	42.300	15.050	18.610	5.150	15.400	13.800	6.130	
110x50x5	110.000	50.000	5.000	7.000	7.600	17.200	9.590	167.570	30.470	41.800	18.270	22.470	6.290	15.300	14.300	7.530	
110x100x4	110.000	100.000	4.000	6.000	22.500	22.500	11.810	252.050	45.830	46.200	25.660	125.870	19.230	32.700	34.600	9.270	
120x25x4	120.000	25.000	4.000	6.000	3.750	25.000	6.200	104.420	17.400	41.000	11.250	2.570	1.310	64.400	5.400	4.870	
120x50x3	120.000	50.000	3.000	5.000	14.000	34.700	6.250	133.770	22.290	46.300	13.150	14.850	3.990	15.400	12.800	4.910	
120x50x4	120.000	50.000	4.000	6.000	10.000	25.000	8.200	171.720	28.620	45.700	11.710	19.150	5.210	15.300	13.300	6.440	
120x50x6	120.000	50.000	6.000	9.000	5.800	15.000	11.860	236.440	39.410	44.600	24.020	26.750	7.480	15.000	14.200	9.310	
120x60x5	120.000	60.000	5.000	7.000	9.600	19.200	11.090	239.630	39.940	46.700	23.600	38.730	9.100	18.700	17.400	8.710	
120x60x6	120.000	60.000	6.000	9.000	7.500	15.000	13.060	275.470	45.910	45.900	27.440	44.950	10.700	18.500	18.000	10.250	
120x70x5	120.000	70.000	5.000	7.000	11.600	19.200	12.090	272.710	45.450	47.500	26.480	59.560	12.250	22.200	21.400	9.490	
120x80x4	120.000	80.000	4.000	6.000	17.500	25.000	10.600	252.490	42.080	48.800	24.010	70.650	12.840	25.800	25.000	8.320	
120x80x5	120.000	80.000	5.000	7.000	13.600	19.200	13.090	305.800	50.970	48.300	29.350	86.200	15.810	25.700	25.500	10.280	
140x40x2.5	140.000	40.000	2.500	3.000	13.800	51.600	5.280	141.380	20.200	51.700	12.250	7.040	2.230	11.500	8.400	4.150	
140x40x3	140.000	40.000	3.000	5.000	10.700	41.300	6.250	164.660	23.520	51.300	14.370	8.260	2.630	11.500	8.600	4.910	
140x60x3	140.000	60.000	3.000	5.000	17.300	41.300	7.450	220.970	31.570	54.500	18.480	25.890	5.790	18.600	15.300	5.850	
140x60x5	140.000	60.000	5.000	7.000	9.600	23.200	12.090	345.470	49.350	53.400	29.400	40.800	9.320	18.400	16.200	9.490	
140x60x6	140.000	60.000	6.000	9.000	7.500	18.300	14.260	398.680	66.950	52.900	34.270	47.460	10.970	18.200	16.700	11.200	
140x70x5	140.000	70.000	5.000	7.000	11.600	23.200	13.090	391.050	55.860	54.700	32.770	62.870	12.560	21.900	19.900	10.280	
140x80x4	140.000	80.000	4.000	6.000	17.500	30.000	11.400	359.420	51.350	56.100	29.520	74.590	13.170	25.600	23.400	8.950	
140x80x5	140.000	80.000	5.000	7.000	13.600	23.200	14.090	436.630	62.380	55.700	36.150	91.130	16.230	25.400	23.800	11.060	
145x65x3	145.000	65.000	3.000	5.000	19.000	43.000	7.900	255.040	35.180	56.800	20.490	32.690	6.780	20.300	16.800	6.200	
148x25x4	148.000	25.000	4.000	6.000	3.750	32.000	7.320	170.340	24.370	49.600	15.990	2.700	1.340	60.700	49.200	5.750	
160x40x2	160.000	40.000	2.000	3.000	17.500	75.000	4.650	158.770	19.580	58.400	12.130	5.930	1.830	11.300	7.500	3.650	
160x40x3	160.000	40.000	3.000	5.000	10.700	48.000	6.850	228.590	28.570	57.800	17.750	8.550	2.670	11.200	8.000	5.380	
160x40x5	160.000	40.000	5.000	7.000	5.600	27.000	11.090	355.320	44.310	56.600	27.950	12.230	4.250	10.900	8.900	8.710	
160x50x2.5	160.000	50.000	2.500	4.000	17.400	58.800	6.260	225.470	28.180	60.000	16.990	13.680	3.480	14.800	10.700	4.920	
160x50x4	160.000	50.000	4.000	6.000	10.000	35.000	9.810	343.120	42.420	59.100	26.060	20.870	5.410	14.600	11.400	7.700	
160x50x5	160.000	50.000	5.000	7.000	7.600	27.200	12.090	415.410	51.930	58.600	31.820	25.290	6.630	14.500	11.900	9.490	
160x50x6	160.000	50.000	6.000	9.000	5.830	21.700	14.260	479.220	59.900	58.000	37.080	29.350	7.800	14.300	12.400	11.200	
160x60x2.5	160.000	60.000	2.500	4.000	21.400	58.800	6.760	256.480	32.060	61.600	18.960	22.790	4.960	18.400	14.000	5.310	
160x60x3	160.000	60.000	3.000	5.000	17.300	48.000	8.055	302.540	37.820	61.300	22.460	26.950	5.890	18.300	14.200	6.320	
160x60x4	160.000	60.000	4.000	6.000	12.500	35.000	10.600	391.800	48.970	60.800	29.180	34.980	7.720	18.200	14.300	8.320	
160x60x5	160.000	60.000	5.000	7.000	9.600	27.200	13.090	475.490	59.440	60.300	35.700	42.560	9.490	18.000	15.200	10.280	
160x60x6	160.000	60.000	6.000	9.000	7.500	21.700	15.460	550.410	68.800	59.700	41.600	49.680	11.180	17.900	15.700	12.140	
160x70x4	160.000	70.000	4.000	6.000	15.000	35.000	11.400	440.480	55.060	62.100	32.300	53.860	10.400	21.700	18.200	8.950	
160x80x2.5	160.000	80.000	2.500	3.000	29.800	59.600	7.780	319.890	39.990	64.100	22.900	50.520	8.590	25.500	21.200	6.110	
160x80x3	160.000	80.000	3.000	5.000	24.000	48.000	9.250	376.500	47.060	63.800	27.170	59.790	10.220	25.400	21.500	7.260	
160x80x4	160.000	80.000	4.000	6.000	17.500	35.000	12.200	489.160	61.140	63.300	35.420	78.010	13.440	25.300	22.000	9.580	
160x80x5	160.000	80.000	5.000	7.000	13.600	27.200	15.090	595.660	74.460	62.800	43.450	95.400	16.570	25.100	22.400	11.850	
160x80x6	160.000	80.000	6.000	9.000	10.800	21.700	17.860	692.780	86.600	62.300	51.900	11.720	19.590	25.000	23.000	14.020	
160x100x3	160.000	100.000	3.000	5.000	30.700	48.000	10.450	452.120	56.310	65.600	31.880	110.040	15.590	32.400	29.400	8.280	
160x100x6	160.000	100.000	6.000	9.000	14.200	21.700	20.260	835.140	104.390	64.200	60.180	207.590	30.040	32.000	30.900	15.910	
160x120x5	160.000	120.000	5.000	7.000	21.600	27.200	19.090	836.990	104.500	66.200	58.950	291.010	35.780	39.000	38.700	14.990	
160x120x6	160.000	120.000	6.000	9.000	17.500	21.700	22.660	977.510	122.190	65.700	69.420	342.630	42.450	38.900	39.300	17.790	
160x160x6	160.000	160.000	6.000	9.000	24.200	21.700	27.460	1262.250	157.780	67.800	87.900	750.850	72.820	52.300	56.900	21.560	
170x60x4	170.000	60.000	4.000	6.000	12.500	37.500	11.000	452.840	53.270	64.100	31.880	35.610	7.780	18.000	14.200	8.640	
170x70x5	170.000	70.000	5.000	7.000	11.600	29.200	14.590	618.280	72.740	65.100	43.160	66.990	12.920	21.400	18.100	1.450	
170x70x6	170.000	70.000	6.000	9.000	9.200	23.300	17.260	718.440	84.520	64.500	50.560	78.320	15.250	21.300	18.600	13.550	
180x40x3	180.000	40.000	3.000	5.000	10.700	54.700	7.450	306.230	34.030	64.100	21.220	8.790	2.700	10.900	7.500	5.850	
180x40x4	180.000	40.000	4.000	6.000	7.500	40.000	9.810	395.470	43.940	63.500	27.640	11.300	3.520	10.700	7.900	7.700	
180x50x4	180.000	50.000	4.000	6.000	10.000	40.000	10.600	457.430	50.820	65.700	31.160	21.530	5.480	14.200	10.700	8.320	
180x70x6	180.000	70.000	6.000	9.000	9.200	25.000	17.850	823.930	91.550	67.900	54.950	79.760	15.380	21.100	18.100	14.020	
180x80x4	180.000	80.000	4.000	6.000	17.500	40.000	13.000	643.320	71.480	70.300	41.720	61.010	13.670	24.900	20.700	10.210	
180x80x5	180.000	80.000	5.000	7.000	13.600	31.600	16.090	784.860	87.210	69.800	51.240	99.150	16.860	24.800	21.200	12.680	
180x80x6	180.000	80.000	6.000	9.000	10.800	25.000	19.080	914.790	101.790	69.300	60.170	116.230	19.940	24.700	21.700	14.960	
180x100x5	180.000	100.000	5.000	7.000	17.600	31.200	18.090	936.030	104.230	72.000	59.990	184.040	25.850	31.900	28.800	14.200	
180x100x6	180.000	100.000	6.000	9.000	14.200	25.000	21.460	1096.840	121.840	71.500	70.610	216.450	30.630	31.800	29.300	16.840	
180x130x8	180.000	130.000	8.000	12.000	13.800	17.500	32.820	1746.620	194.070	72.900	111.440	574.590	65.860	41.800	42.800	25.760	
185x100x3	185.000	100.000	3.000	5.000	30.700	56.300	11.200	626.060	67.680	74.800	38.540	115.480	15.930	32.100	27.500	8.790	
200x50x3	200.000	50.000	3.000	5.000	14.000	61.300	8.650	456.990	45.700	72.700	28.180	17.090	4.240	14.100	9.700	6.790	
200x50x4	200.000	50.000	4.000	6.000	10.000	45.000	11.410	592.950	59.300	72.100	36.670	22.110	5.540	13.900	10.100	8.950	
200x80x4	200.000	80.000	4.000	6.000	17.500	45.000	13.810	823.480	82.350	77.200	48.430	83.670	13.860	24.600	19.600	10.830	
200x80x5	200.000	80.000	5.000	7.000	13.600	35.200	17.090	1006.260	100.630	76.700	59.540	102.450	17.100	24.500	20.100	13.420	
200x80x6	200.000	80.000	6.000	9.000	10.800	28.300	20.260	1174.930	117.490	66.100	70.000	120.220	20.240	24.400	20.600	15.910	
200x100x3	200.000	100.000	3.000	5.000	30.700	61.300	11.650	748.080	74.810	80.100	42.960	118.410	16.110	31.900	26.500	9.150	
200x100x6	200.000	100.000	6.000	9.000	14.200	28.300	22.660	1400.820	140.080	78.600	81.640	224.370	31.140	31.500	27.900	17.790	
200x180x6	200.000	180.000	6.000	9.000	27.500	28.300	32.260	2304.370	230.440	84.500	128.200	1122.230	95.540	59.000	61.300	25.230	
205x38x2.5	205.000	38.000	2.500	3.000	13.000	77.600	6.810	351.960	34.340	71.900	21.650	6.620	2.080	9.900	6.200	5.340	
206x75x6	206.000	75.000	6.000	9.000	10.000	29.300	20.020	1200.750	116.580	77.400	70.070	101.090	17.920	22.500	18.600	15.720	
210x57x4	210.000	57.000	4.000	6.000	11.800	47.500	12.370	728.590	69.390	76.800	42.450	32.590	7.210	16.200	11.800	9.710	
250x35x3	250.000	35.000	3.000	5.000	9.000	78.000	9.250	657.450	52.600	84.300	34.410	6.340	2.120	8.300	5.200	7.260	
250x60x3	250.000	60.000	3.000	5.000	17.300	78.000	10.750	886.250	70.900	90.800	43.670	30.270	6.190	16.800	11.100	8.440	
250x60x4	250.000	60.000	4.000	6.000	12.500	57.500	14.210	1156.100	92.490	90.200	57.090	39.370	8.120	16.600	11.500	11.150	
250x60x5	250.000	60.000	5.000	7.000	9.600	45.200	17.590	1413.500	113.080	89.600	70.220	48.010	9.990	16.500	11.900	13.810	
250x60x6	250.000	60.000	6.000	9.000	7.500	36.700	20.860	1650.530	132.040	88.900	82.560	56.160	11.790	16.400	12.400	16.380	
250x125x6	250.000	125.000	6.000	9.000	18.300	36.700	28.660	2811.720	224.940	99.000	130.140	448.010	49.330	39.500	34.200	22.500	
270x100x7	270.000	100.000	7.000	10.000	11.700	33.700	33.110	3254.410	241.070	102.300	143.960	283.030	37.480	30.200	24.500	24.420	
280x60x3.9	280.000	60.000	3.900	6.000	12.800	66.700	15.030	1495.610	106.830	99.800	66.570	39.470	8.010	16.200	10.700	11.800	
280x140x5	280.000	140.000	5.000	7.000	25.600	51.200	27.090	3388.170	242.010	111.800	138.970	536.690	52.310	44.500	37.400	21.270	
300x80x6	300.000	80.000	6.000	9.000	10.800	45.000	26.260	3131.480	208.770	109.200	128.150	134.740	21.250	22.700	16.600	20.620	
300x100x8	300.000	100.000	8.000	12.000	10.000	32.500	37.620	4694.839	312.980	111.700	189.270	327.880	42.940	29.500	23.700	29.530	
310x100x6	310.000	100.000	6.000	9.000	14.200	46.700	39.260	3948.930	54.770	116.200	153.020	256.390	33.010	29.600	22.300	22.970	
380x65x6	380.000	65.000	6.000	9.000	8.300	58.300	29.260	4998.259	126.310	130.700	166.640	77.710	14.370	16.300	10.900	22.970	
400x95x8	400.000	95.000	8.000	12.000	9.400	45.000	44.820	9179.839	458.990	143.100	285.480	305.120	40.060	26.100	18.800	35.180	
410x65x6	410.000	65.000	6.000	9.000	8.300	63.300	31.600	6077.350	296.460	139.900	191.270	78.820	14.450	15.900	10.500	24.380