Каталоги металлопроката

Каталог : Полный каталог профилей ГОСТ..
Тип : Квадратные трубы по ТУ 36-2287-80

Сортировка : (Не сортировать)
	b	s	A	Iy=Iz	Wy=Wz	iy=iz	P	
	мм	мм	см2	см4	см3	мм	кг/м	
80x3	80.000	3.000	9.240	91.400	22.800	31.400	7.260	
80x4	80.000	4.000	12.160	117.300	29.300	31.000	9.540	
80x5	80.000	5.000	15.000	141.200	35.300	30.700	11.770	
80x6	80.000	6.000	17.760	163.100	40.700	30.300	13.940	
100x3	100.000	3.000	11.640	182.700	36.500	39.600	9.130	
100x4	100.000	4.000	15.360	236.300	47.200	39.200	12.050	
100x5	100.000	5.000	19.000	286.500	57.300	38.900	14.920	
100x6	100.000	6.000	22.560	333.500	66.700	28.400	17.710	
120x3	120.000	3.000	14.040	320.500	53.400	47.700	11.020	
120x4	120.000	4.000	18.560	416.700	69.400	47.400	14.570	
120x5	120.000	5.000	23.000	507.900	84.600	46.900	18.060	
120x6	120.000	6.000	27.360	594.200	99.000	46.600	21.480	
140x4	140.000	4.000	21.760	671.300	95.900	55.500	17.080	
140x5	140.000	5.000	27.000	821.200	117.300	55.100	21.190	
140x6	140.000	6.000	32.160	964.300	137.700	54.800	25.240	
140x7	140.000	7.000	37.240	1100.900	157.200	54.400	29.230	
140x8	140.000	8.000	42.240	1231.100	175.800	53.900	33.160	
160x4	160.000	4.000	24.960	1013.000	126.600	63.700	19.600	
160x5	160.000	5.000	31.000	1242.500	155.300	63.300	24.330	
160x6	160.000	6.000	36.960	1463.100	182.800	62.900	29.010	
160x7	160.000	7.000	42.840	1674.900	209.300	62.500	33.630	
160x8	160.000	8.000	48.640	1878.100	234.700	62.100	38.180	
180x5	180.000	5.000	35.000	1787.900	198.600	71.500	27.470	
180x6	180.000	6.000	41.760	2109.700	234.400	71.100	32.780	
180x7	180.000	7.000	48.440	2420.200	268.900	70.700	38.020	
180x8	180.000	8.000	55.040	2719.700	302.100	70.300	43.210