Каталоги металлопроката

Каталог : Полный каталог профилей ГОСТ..
Тип: Трубы стальные прямоугольные по ГОСТ 8645-68

Сортировка : (Не сортировать)
	h	b	s	A	Iz	Wz	Iy	Wy	P	
	мм	мм	мм	см2	см4	см3	см4	см3	кг/м	
15x10x1	15.000	10.000	1.000	0.443	0.065	0.131	0.126	0.167	0.348	
15x10x1.5	15.000	10.000	1.500	0.621	0.082	0.164	0.160	0.214	0.488	
15x10x2	15.000	10.000	2.000	0.771	0.089	0.179	0.179	0.239	0.605	
20x10x1	20.000	10.000	1.000	0.543	0.086	0.172	0.261	0.261	0.426	
20x10x1.5	20.000	10.000	1.500	0.771	0.109	0.218	0.344	0.344	0.605	
20x10x2	20.000	10.000	2.000	0.971	0.122	0.245	0.398	0.398	0.762	
20x15x1	20.000	15.000	1.000	0.643	0.224	0.298	0.352	0.352	0.505	
20x15x1.5	20.000	15.000	1.500	0.921	0.297	0.397	0.472	0.472	0.723	
20x15x2	20.000	15.000	2.000	1.170	0.350	0.466	0.561	0.561	0.919	
20x15x2.5	20.000	15.000	2.500	1.390	0.383	0.510	0.620	0.620	1.090	
25x10x1	25.000	10.000	1.000	0.643	0.106	0.212	0.465	0.372	0.505	
25x10x1.5	25.000	10.000	1.500	0.921	0.137	0.237	0.623	0.499	0.723	
25x10x2	25.000	10.000	2.000	0.170	0.155	0.310	0.738	0.590	0.919	
25x10x2.5	25.000	10.000	2.500	1.390	0.163	0.326	0.813	0.650	1.090	
25x15x1	25.000	15.000	1.000	0.743	0.273	0.364	0.609	0.487	0.583	
25x15x1.5	25.000	15.000	1.500	1.070	0.366	0.488	0.831	0.665	0.841	
25x15x2	25.000	15.000	2.000	1.370	0.435	0.580	1.003	0.803	1.080	
25x15x2.5	25.000	15.000	2.500	1.640	0.482	0.642	1.130	0.904	1.290	
28x25x1.5	28.000	25.000	1.500	1.460	1.370	1.100	1.640	1.200	1.150	
28x25x2	28.000	25.000	2.000	1.890	1.690	1.350	2.030	1.450	1.490	
28x25x2.5	28.000	25.000	2.500	2.290	1.960	1.560	2.350	1.680	1.800	
30x10x1	30.000	10.000	1.000	0.743	0.126	0.253	0.749	0.499	0.583	
30x10x1.5	30.000	10.000	1.500	1.070	0.164	0.328	1.020	0.679	0.841	
30x10x2	30.000	10.000	2.000	1.370	0.188	0.375	1.220	0.816	1.080	
30x10x2.5	30.000	10.000	2.500	1.640	0.199	0.399	1.370	0.915	1.290	
30x10x3	30.000	10.000	3.000	1.880	0.201	0.402	1.460	0.977	1.480	
30x15x1	30.000	15.000	1.000	0.843	0.322	0.429	0.959	0.639	0.661	
30x15x1.5	30.000	15.000	1.500	1.220	0.435	0.580	1.320	0.882	0.959	
30x15x2	30.000	15.000	2.000	1.570	0.520	0.693	1.620	1.080	1.230	
30x15x2.5	30.000	15.000	2.500	1.890	0.580	0.774	1.850	1.230	1.480	
30x15x3	30.000	15.000	3.000	2.180	0.619	0.825	2.010	1.340	1.710	
30x20x1	30.000	20.000	1.000	0.943	0.623	0.623	1.170	0.780	0.740	
30x20x1.5	30.000	20.000	1.500	1.370	0.858	0.858	1.630	1.080	1.080	
30x20x2	30.000	20.000	2.000	1.770	1.050	1.050	2.010	1.340	1.390	
30x20x2.5	30.000	20.000	2.500	2.140	1.200	1.200	2.320	1.550	1.680	
30x20x3	30.000	20.000	3.000	2.480	1.310	1.310	2.560	1.710	1.950	
35x15x1.5	35.000	15.000	1.500	1.370	0.503	0.671	1.970	1.120	1.080	
35x15x2	35.000	15.000	2.000	1.770	0.605	0.807	2.430	1.390	1.390	
35x15x2.5	35.000	15.000	2.500	2.140	0.680	0.906	2.800	1.600	1.680	
35x15x3	35.000	15.000	3.000	2.480	0.730	0.972	3.090	1.760	1.950	
35x15x3.5	35.000	15.000	3.500	2.800	0.757	1.010	3.300	1.880	2.200	
35x20x1.5	35.000	20.000	1.500	1.520	0.987	0.987	2.390	1.360	1.190	
35x20x2	35.000	20.000	2.000	1.970	1.210	1.210	2.970	1.700	1.550	
35x20x2.5	35.000	20.000	2.500	2.390	1.390	1.390	3.460	1.980	1.880	
35x20x3	35.000	20.000	3.000	2.780	1.530	1.530	3.860	2.200	2.190	
35x20x3.5	35.000	20.000	3.500	3.150	1.630	1.630	4.170	2.380	2.470	
35x25x1.5	35.000	25.000	1.500	1.670	1.660	1.330	2.180	1.610	1.310	
35x25x2	35.000	25.000	2.000	2.170	2.060	1.650	3.520	2.010	1.700	
35x25x2.5	35.000	25.000	2.500	2.640	2.400	1.920	4.120	2.350	2.070	
35x25x3	35.000	25.000	3.000	3.080	2.680	2.140	4.630	2.640	2.420	
35x25x3.5	35.000	25.000	3.500	3.500	2.900	2.320	5.040	2.880	2.750	
40x15x2	40.000	15.000	2.000	1.970	0.690	0.920	3.460	1.730	1.550	
40x15x2.5	40.000	15.000	2.500	2.390	0.778	1.040	4.020	2.010	1.880	
40x15x3	40.000	15.000	3.000	2.780	0.840	1.120	4.470	2.230	2.190	
40x15x3.5	40.000	15.000	3.500	3.150	0.876	1.170	4.820	2.410	2.470	
40x15x4	40.000	15.000	4.000	3.480	0.892	1.190	5.070	2.530	2.730	
40x20x2	40.000	20.000	2.000	2.170	1.370	1.370	4.180	2.090	1.700	
40x20x2.5	40.000	20.000	2.500	2.640	1.580	1.580	4.900	2.450	2.070	
40x20x3	40.000	20.000	3.000	3.080	1.750	1.750	5.500	2.750	2.420	
40x20x3.5	40.000	20.000	3.500	3.500	1.870	1.870	5.990	2.990	2.750	
40x20x4	40.000	20.000	4.000	3.880	1.960	1.960	6.370	3.180	3.050	
40x25x1.5	40.000	25.000	1.500	1.820	1.870	1.490	3.900	1.950	1.430	
40x25x2	40.000	25.000	2.000	2.370	2.330	1.860	4.900	2.450	1.860	
40x25x2.5	40.000	25.000	2.500	2.890	2.720	1.170	5.780	2.890	2.270	
40x25x3	40.000	25.000	3.000	3.380	3.040	2.430	6.530	3.260	2.660	
40x25x3.5	40.000	25.000	3.500	3.850	3.300	2.640	7.150	3.590	3.020	
40x25x4	40.000	25.000	4.000	4.280	3.510	2.810	7.670	3.830	3.360	
40x28x1.5	40.000	28.000	1.500	1.910	2.430	1.730	4.230	2.110	1.500	
40x28x2	40.000	28.000	2.000	2.490	3.040	2.170	5.340	2.670	1.950	
40x28x2.5	40.000	28.000	2.500	3.040	3.570	2.550	6.310	3.150	2.390	
40x30x2	40.000	30.000	2.000	2.570	3.580	2.390	5.630	2.810	2.020	
40x30x2.5	40.000	30.000	2.500	3.140	4.220	2.810	6.660	3.330	2.470	
40x30x3	40.000	30.000	3.000	3.680	4.760	3.170	7.560	3.790	2.890	
40x30x3.5	40.000	30.000	3.500	4.200	5.220	3.480	8.320	4.160	3.300	
40x30x4	40.000	30.000	4.000	4.680	5.590	3.790	8.970	4.430	3.680	
42x20x2	42.000	20.000	2.000	2.250	1.440	1.440	4.740	2.260	1.770	
42x20x2.5	42.000	20.000	2.500	2.740	1.660	1.660	5.560	2.650	2.150	
42x20x3	42.000	20.000	3.000	3.200	1.840	1.840	6.260	2.980	2.520	
42x20x3.5	42.000	20.000	3.500	3.640	1.970	1.970	6.830	3.250	2.860	
42x20x4	42.000	20.000	4.000	4.040	2.060	2.060	7.290	3.470	3.170	
42x30x2	42.000	30.000	2.000	2.650	3.740	2.490	6.340	3.020	2.080	
42x30x2.5	42.000	30.000	2.500	3.240	4.410	2.940	7.520	3.580	2.540	
42x30x3	42.000	30.000	3.000	3.800	4.980	3.320	8.550	4.070	2.990	
42x30x3.5	42.000	30.000	3.500	4.340	5.460	3.640	9.430	4.490	3.410	
42x30x4	42.000	30.000	4.000	4.840	5.870	3.910	10.190	4.850	3.800	
45x20x2	45.000	20.000	2.000	2.370	1.540	1.540	5.660	2.520	1.860	
45x20x2.5	45.000	20.000	2.500	2.890	1.780	1.780	6.670	2.960	2.270	
45x20x3	45.000	20.000	3.000	3.380	1.970	1.970	7.520	3.340	2.660	
45x20x3.5	45.000	20.000	3.500	3.850	2.110	2.110	8.240	3.660	3.020	
45x20x4	45.000	20.000	4.000	4.280	2.180	2.220	8.820	3.920	3.360	
45x30x2	45.000	30.000	2.000	2.770	3.970	2.650	7.510	3.340	2.170	
45x30x2.5	45.000	30.000	2.500	3.390	4.690	3.130	8.930	3.970	2.660	
45x30x3	45.000	30.000	3.000	3.980	5.310	3.540	10.170	4.520	3.130	
45x30x3.5	45.000	30.000	3.500	4.550	5.830	3.890	11.260	5.000	3.570	
45x30x4	45.000	30.000	4.000	5.080	6.630	4.180	12.190	5.420	3.990	
50x25x2	50.000	25.000	2.000	2.770	2.860	2.290	8.590	3.440	2.170	
50x25x2.5	50.000	25.000	2.500	3.390	3.350	2.680	10.210	4.080	2.660	
50x25x3	50.000	25.000	3.000	3.980	3.770	3.020	11.630	4.650	3.130	
50x25x3.5	50.000	25.000	3.500	4.550	4.120	3.300	12.870	5.150	3.570	
50x25x4	50.000	25.000	4.000	5.080	4.400	3.520	13.930	5.570	3.990	
50x30x2	50.000	30.000	2.000	2.970	4.360	2.910	9.740	3.900	2.320	
50x30x2.5	50.000	30.000	2.500	3.640	5.160	3.440	11.620	4.650	2.860	
50x30x3	50.000	30.000	3.000	4.280	5.860	3.900	13.290	5.320	3.360	
50x30x3.5	50.000	30.000	3.500	4.900	6.450	4.300	14.770	5.910	3.850	
50x30x4	50.000	30.000	4.000	5.480	6.960	4.640	16.050	6.420	4.300	
50x35x2	50.000	35.000	2.000	3.170	6.240	3.570	10.900	4.360	2.490	
50x35x2.5	50.000	35.000	2.500	3.890	7.430	4.240	13.030	5.210	3.090	
50x35x3	50.000	35.000	3.000	4.580	8.470	4.840	14.950	5.980	3.600	
50x35x3.5	50.000	35.000	3.500	5.250	9.400	5.370	16.660	6.660	4.120	
50x35x4	50.000	35.000	4.000	5.880	10.200	5.830	18.170	7.270	4.620	
50x40x2	50.000	40.000	2.000	3.370	8.520	4.280	12.050	4.820	2.650	
50x40x2.5	50.000	40.000	2.500	4.140	10.180	5.090	14.440	5.780	3.250	
50x40x3	50.000	40.000	3.000	4.880	11.670	5.840	16.610	6.640	3.830	
50x40x3.5	50.000	40.000	3.500	5.600	13.000	6.500	18.560	7.420	4.390	
50x40x4	50.000	40.000	4.000	6.280	14.180	7.090	20.290	8.120	4.930	
60x25x2.5	60.000	25.000	2.500	3.890	3.990	3.190	16.340	5.450	3.050	
60x25x3	60.000	25.000	3.000	4.580	4.500	3.600	18.730	6.240	3.600	
60x25x3.5	60.000	25.000	3.500	5.250	4.930	3.950	20.860	6.950	4.120	
60x25x4	60.000	25.000	4.000	5.880	5.290	4.230	22.740	7.590	4.620	
60x25x5	60.000	25.000	5.000	7.070	5.800	4.640	25.750	8.580	5.550	
60x30x2.5	60.000	30.000	2.500	4.140	6.110	4.070	18.410	6.130	3.250	
60x30x3	60.000	30.000	3.000	4.880	6.960	4.640	21.170	7.060	3.830	
60x30x3.5	60.000	30.000	3.500	5.600	7.690	5.130	23.660	7.890	4.390	
60x30x4	60.000	30.000	4.000	6.280	8.320	5.550	25.880	8.630	4.930	
60x30x5	60.000	30.000	5.000	7.570	9.300	6.190	29.540	9.850	5.940	
60x40x3	60.000	40.000	3.000	5.480	13.730	6.860	26.050	8.680	4.300	
60x40x3.5	60.000	40.000	3.500	6.300	15.340	7.670	29.250	9.750	4.940	
60x40x4	60.000	40.000	4.000	7.080	16.780	8.390	32.160	10.720	5.560	
60x40x5	60.000	40.000	5.000	8.570	12.170	9.590	37.120	12.370	6.730	
70x30x3	70.000	30.000	3.000	5.480	8.050	5.370	31.490	9.000	4.300	
70x30x3.5	70.000	30.000	3.500	6.300	8.920	5.950	35.350	10.100	4.940	
70x30x4	70.000	30.000	4.000	7.080	9.680	6.450	38.840	11.100	5.560	
70x30x5	70.000	30.000	5.000	8.570	10.870	7.250	44.780	12.790	6.730	
70x30x6	70.000	30.000	6.000	9.940	11.670	7.780	49.390	14.110	7.800	
70x40x3	70.000	40.000	3.000	6.080	15.790	7.890	38.230	10.920	4.780	
70x40x3.5	70.000	40.000	3.500	7.000	17.680	8.840	43.100	12.310	5.490	
70x40x4	70.000	40.000	4.000	7.880	19.380	9.690	47.560	13.590	6.190	
70x40x5	70.000	40.000	5.000	9.570	22.250	11.130	55.360	15.820	7.510	
70x40x6	70.000	40.000	6.000	11.140	24.470	12.230	61.710	17.630	8.750	
70x50x3	70.000	50.000	3.000	6.680	26.560	10.630	44.970	12.850	5.250	
70x50x3.5	70.000	50.000	3.500	7.700	29.930	11.970	50.840	14.530	6.040	
70x50x4	70.000	50.000	4.000	8.680	33.020	13.210	56.290	16.080	6.820	
70x50x5	70.000	50.000	5.000	10.570	38.420	15.370	65.940	18.840	8.300	
70x50x6	70.000	50.000	6.000	12.340	42.830	17.130	74.030	21.150	9.690	
70x50x7	70.000	50.000	7.000	14.000	46.330	18.530	80.650	23.040	10.990	
80x40x3	80.000	40.000	3.000	6.680	17.840	8.920	53.460	13.360	5.250	
80x40x3.5	80.000	40.000	3.500	7.700	20.020	10.010	60.440	15.110	6.040	
80x40x4	80.000	40.000	4.000	8.680	21.980	10.990	66.910	16.730	6.820	
80x40x5	80.000	40.000	5.000	10.570	25.340	12.670	78.380	19.600	8.300	
80x40x6	80.000	40.000	6.000	12.340	27.970	13.990	87.970	21.990	9.690	
80x40x7	80.000	40.000	7.000	14.000	29.940	14.970	95.770	23.940	10.990	
80x50x3	80.000	50.000	3.000	7.280	29.880	11.950	62.350	15.590	5.720	
80x50x3.5	80.000	50.000	3.500	8.400	33.720	13.490	70.690	17.670	6.590	
80x50x4	80.000	50.000	4.000	9.480	37.260	14.910	78.480	19.620	7.440	
80x60x3.5	80.000	60.000	3.500	9.100	51.630	17.210	80.940	20.230	7.140	
80x60x4	80.000	60.000	4.000	10.280	57.290	19.100	90.040	22.510	8.070	
80x60x5	80.000	60.000	5.000	12.570	67.460	22.490	106.550	26.640	9.870	
80x60x6	80.000	60.000	6.000	14.740	76.160	25.390	120.900	30.220	11.570	
80x60x7	80.000	60.000	7.000	16.800	83.480	27.830	133.190	33.300	13.190	
90x40x3.5	90.000	40.000	3.500	8.400	22.360	11.180	81.640	18.140	6.590	
90x40x4	90.000	40.000	4.000	9.480	24.590	12.290	90.610	20.130	7.440	
90x40x5	90.000	40.000	5.000	11.570	28.420	14.210	106.700	23.710	9.080	
90x40x6	90.000	40.000	6.000	13.540	31.480	15.740	120.400	26.750	10.630	
90x40x7	90.000	40.000	7.000	15.400	33.810	16.910	13.850	29.300	12.090	
90x50x3	90.000	50.000	3.000	7.880	33.200	13.280	83.380	18.530	6.190	
90x60x4	90.000	60.000	4.000	11.080	63.570	21.190	120.200	26.710	8.700	
90x60x5	90.000	60.000	5.000	13.570	75.040	25.010	142.800	31.750	10.650	
90x60x6	90.000	60.000	6.000	15.940	84.940	28.310	162.800	36.180	12.510	
90x60x7	90.000	60.000	7.000	18.200	93.370	31.120	180.200	40.040	14.290	
100x40x4	100.000	40.000	4.000	10.280	27.200	13.590	119.000	23.810	8.070	
100x40x5	100.000	40.000	5.000	12.570	31.500	15.750	140.700	28.160	9.870	
100x40x6	100.000	40.000	6.000	14.740	34.980	17.490	159.600	31.920	11.570	
100x40x7	100.000	40.000	7.000	16.800	37.680	18.840	175.600	35.120	13.190	
100x50x4	100.000	50.000	4.000	11.080	45.750	18.300	137.500	27.500	8.700	
100x50x5	100.000	50.000	5.000	13.570	53.670	21.470	163.400	32.670	10.650	
100x50x6	100.000	50.000	6.000	15.940	60.370	24.150	186.100	37.230	12.510	
100x50x7	100.000	50.000	7.000	18.200	65.920	26.370	205.900	41.190	14.290	
100x70x4	100.000	70.000	4.000	12.680	99.900	28.540	174.400	34.870	9.960	
100x70x5	100.000	70.000	5.000	15.570	118.800	33.960	208.500	41.710	12.220	
100x70x6	100.000	70.000	6.000	18.340	135.600	38.760	239.200	47.850	14.400	
100x70x7	100.000	70.000	7.000	21.000	150.500	42.970	266.600	53.320	16.480	
110x40x4	110.000	40.000	4.000	11.080	29.790	14.890	152.600	27.750	8.700	
110x40x5	110.000	40.000	5.000	13.570	34.590	17.290	181.200	32.940	10.650	
110x40x6	110.000	40.000	6.000	15.940	38.480	19.240	206.400	37.490	12.510	
110x40x7	110.000	40.000	7.000	18.200	41.550	20.770	227.800	41.420	14.290	
110x50x4	110.000	50.000	4.000	11.880	49.990	20.000	175.100	31.840	9.330	
110x50x5	110.000	50.000	5.000	14.570	58.750	23.500	208.700	37.950	11.440	
110x50x6	110.000	50.000	6.000	17.140	66.210	26.480	238.600	43.390	13.460	
110x50x7	110.000	50.000	7.000	19.600	72.450	28.980	265.000	48.180	15.380	
110x60x4	110.000	60.000	4.000	12.680	76.140	25.380	197.600	35.920	9.960	
110x60x5	110.000	60.000	5.000	15.570	90.210	30.070	236.300	42.970	12.220	
110x60x6	110.000	60.000	6.000	18.340	102.500	34.170	271.100	49.300	14.400	
110x60x7	110.000	60.000	7.000	21.000	113.140	37.710	302.100	54.940	16.480	
120x40x5	120.000	40.000	5.000	14.570	37.670	18.840	228.300	38.050	11.440	
120x40x6	120.000	40.000	6.000	17.140	42.000	20.990	260.700	43.450	13.460	
120x40x7	120.000	40.000	7.000	19.600	45.420	22.710	289.000	48.180	15.380	
120x40x8	120.000	40.000	8.000	21.940	48.030	24.020	313.500	52.250	17.220	
120x60x5	120.000	60.000	5.000	16.570	97.790	32.600	294.500	49.080	13.000	
120x60x6	120.000	60.000	6.000	19.540	111.200	37.100	338.700	56.460	15.340	
120x60x7	120.000	60.000	7.000	22.400	123.000	41.010	378.500	63.090	17.580	
120x60x8	120.000	60.000	8.000	25.140	133.100	44.370	414.000	69.000	19.730	
120x80x5	120.000	80.000	5.000	18.570	191.000	47.760	360.600	60.110	14.580	
120x80x6	120.000	80.000	6.000	21.940	219.700	54.920	416.800	69.470	17.220	
120x80x7	120.000	80.000	7.000	25.200	245.400	61.360	468.000	78.010	19.780	
120x80x8	120.000	80.000	8.000	28.340	268.400	67.110	514.500	85.760	22.250	
140x60x3	140.000	60.000	3.000	11.480	74.830	24.940	281.800	40.260	9.020	
140x60x5	140.000	60.000	5.000	18.570	112.900	37.650	436.200	62.310	14.580	
140x60x6	140.000	60.000	6.000	21.940	128.800	42.950	503.900	71.990	17.220	
140x60x7	140.000	60.000	7.000	25.200	142.800	47.600	565.600	80.800	19.780	
140x60x8	140.000	60.000	8.000	28.340	154.900	51.640	621.500	88.780	22.250	
140x80x5	140.000	80.000	5.000	20.570	219.200	54.800	527.300	75.330	16.150	
140x80x6	140.000	80.000	6.000	24.340	252.600	63.150	611.700	87.390	19.110	
140x80x7	140.000	80.000	7.000	28.000	282.800	70.710	689.600	98.510	21.980	
140x80x8	140.000	80.000	8.000	31.540	310.100	77.530	761.100	108.700	24.760	
140x120x6	140.000	120.000	6.000	29.140	650.900	108.500	827.300	118.200	22.880	
140x120x7	140.000	120.000	7.000	33.600	736.500	122.700	937.400	133.900	26.370	
140x120x8	140.000	120.000	8.000	37.940	816.100	136.000	1040.000	148.600	29.780	
140x120x9	140.000	120.000	9.000	42.170	889.900	148.300	1135.000	162.300	33.100	
150x60x7	150.000	60.000	7.000	26.600	152.700	50.900	677.700	90.360	20.880	
150x80x6	150.000	80.000	6.000	25.540	269.100	67.270	727.100	96.950	20.050	
150x80x7	150.000	80.000	7.000	29.400	301.600	75.390	821.000	109.500	23.080	
150x80x8	150.000	80.000	8.000	33.140	303.900	82.730	907.600	121.000	26.010	
150x80x9	150.000	80.000	9.000	36.770	357.200	89.320	987.100	131.600	28.860	
150x80x10	150.000	80.000	10.000	40.280	380.700	95.180	1060.000	141.300	31.620	
150x100x6	150.000	100.000	6.000	27.940	451.600	90.320	851.600	131.500	21.930	
150x100x7	150.000	100.000	7.000	32.200	509.200	101.800	964.200	128.600	25.280	
150x100x8	150.000	100.000	8.000	36.340	562.300	112.500	1069.000	142.500	28.530	
150x100x9	150.000	100.000	9.000	40.370	611.000	122.200	1166.000	155.500	31.690	
150x100x10	150.000	100.000	10.000	44.280	655.400	131.100	1256.000	167.500	34.760	
160x130x8	160.000	130.000	8.000	42.740	1107.000	170.300	1533.000	191.600	33.550	
180x80x7	180.000	80.000	7.000	33.600	357.700	89.420	1306.000	145.100	26.370	
180x80x8	180.000	80.000	8.000	37.940	393.400	98.350	1449.000	161.100	29.780	
180x80x9	180.000	80.000	9.000	42.170	425.700	106.400	1583.000	175.900	33.100	
180x80x10	180.000	80.000	10.000	46.280	454.700	113.700	1707.000	189.700	36.330	
180x80x12	180.000	80.000	12.000	54.170	503.600	125.900	1926.000	214.000	42.520	
180x100x8	180.000	100.000	8.000	41.140	664.100	132.800	1686.000	187.400	32.290	
180x100x9	180.000	100.000	9.000	45.770	723.100	144.600	1846.000	205.200	35.930	
180x100x10	180.000	100.000	10.000	50.280	777.400	155.500	1996.000	221.800	39.470	
180x100x12	180.000	100.000	12.000	58.970	872.300	174.500	2265.000	251.700	46.290	
180x145x20	180.000	145.000	20.000	107.130	2891.000	398.900	4131.000	459.000	84.100	
180x150x8	180.000	150.000	8.000	49.140	1714.000	228.700	2279.000	253.200	38.570	
180x150x9	180.000	150.000	9.000	54.770	1883.000	251.100	2505.000	278.300	42.990	
180x150x10	180.000	150.000	10.000	60.280	2041.000	272.200	2720.000	302.200	47.320	
180x150x12	180.000	150.000	12.000	70.970	2331.000	310.800	3114.000	346.000	55.710	
190x120x12	190.000	120.000	12.000	66.170	1429.000	238.200	2987.000	314.500	51.940	
196x170x18	196.000	170.000	18.000	113.240	4443.000	522.800	5594.000	570.800	88.990	
200x120x8	200.000	120.000	8.000	47.540	1117.000	186.300	2495.000	249.500	37.320	
230x100x8	230.000	100.000	8.000	49.140	833.800	166.800	3138.000	272.800	38.570