ГОСТ 30301-95 - изделия асбестоцементные. Правила приемки

ГОСТ 30301-95 УДК 691.328.001.4:006.354 Группа Ж14 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ Изделия асбестоцементные Правила приемки Asbestos-cement products. Acceptance rules ОКС 91.100.40 ОКСТУ 5787 Дата введения 1996-07-01 Предисловие 1 РАЗРАБОТАН Акционерным обществом «Стромкомпозит» Российской Федерации ВНЕСЕН Минстроем России 2 ПРИНЯТ Межгосударственной научно-технической комиссией по стандартизации и техническому нормированию в строительстве (МНТКС) 19 апреля 1995 г. За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование органа государственного управления строительством Республика Армения Госупрархитектуры Республики Армения Республика Беларусь Минстройархитектуры Республики Беларусь Республика Казахстан Минстрой Республики Казахстан Кыргызская Республика Госстрой Кыргызской Республики Республика Молдова Минархстрой Республики Молдова Российская Федерация Минстрой России Республика Таджикистан Госстрой Республики Таджикистан Республика Узбекистан Госкомархитектстрой Республики Узбекистан ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ с 1 июля 1996 г. в качестве государственного стандарта Российской Федерации Постановлением Минстроя России от 14 июля 1995 г. N 18-67 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ 1 Область применения Настоящий стандарт распространяется на асбестоцементные изделия (далее — изделия) и устанавливает правила и процедуру их приемки на основе выборочного контроля. Все требования настоящего стандарта являются обязательными. 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения ГОСТ 15895-77 Статистические методы управления качеством продукции. Термины и определения ГОСТ 16504-81 Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные требования и определения 3 Определения В настоящем стандарте применяют следующие термины и определения. Объем партии, выборка, объем выборки, выборочный контроль, статистический контроль качества, приемочное число, браковочное число — по ГОСТ 15895. Дефектное изделие — по ГОСТ 15467. Приемочный контроль, приемосдаточные испытания, периодические испытания, инспекционный контроль — по ГОСТ 16504.