Сравнение основных прочностных характеристик классов тяжелого

Бетона и марок бетона (расчетные параметры, кгс\см2)

По СНиП 2.03.01-84 и ГОСТ 26633

| Класс бетона по прочности | В7,5 | В12,5 | В15 | В20 | В22,5 | В25 | В27,5 | В30 | В35 | В40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Призменная прочность, Rb | 45,9 | 76,5 | 86,7 | 117 | 132 | 148 | 160 | 173 | 199 | 224 |
| Осевое растяжение, Rbt | 4,89 | 6,73 | 7,65 | 9,18 | 9,94 | 10,7 | 11,4 | 12,2 | 13,3 | 14,3 |

По СНиП 11-21-75

| Марка бетона | М100 | М150 | М200 | М250 | М300 | См. прим. п.3 | М350 | М400 | М450 | М550 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Призменная прочность, Rпр | 45,0 | 70,0 | 90,0 | 110 | 135 | « | 155 | 175 | 195 | 230 |
| Осевое растяжение,Rр | 4,8 | 6,3 | 7,5 | 8,8 | 10 | « | 11 | 12 | 12,8 | 14 |

Примечания:

1.Согласно примечанию к п.1.3.2 ГОСТ 26633-91 бетоны классов В22,5 и В27,5 рассматриваются  как допускаемые. Прочностные характеристики этих бетонов получены по интерполяции между значениями для классов В20-В25 и В25-В30.

2. Прочностные характеристики бетона М550 получены по интерполяции между значениями для марок М500 и М600.

3.Бетон класса В25 не имеет близких по величине значений прочностных характеристик среди ранее применявшихся марок бетона.

4.Допускается применять щебень из осадочных карбонатных пород марки 400 для приготовления бетона класса В22,5, а щебня марки 300-

для бетона класса В15 и ниже.

5.Численная зависимость между значением класса бетона В(МПа) и его маркой Rm  (кг\см2 ):  B=0,078 Rm=Rm(1-fVm)= Rm(1-1,64  0,135)10-1

где В-временное сопротивление бетона при осевом сжатии (класс бетона), МПа

Rm –среднее значение временного сопротивления бетона сжатию, установленное при испытании партии стандартных кубиков (марка бетона), кгс\см2 .

f- число, показатель надежности при значении =1,64, доверительная вероятность 0,95.

Vm  -коэффициент вариации прочности при сжатии =0,135

10-1 –переходный коэффициент от марки бетона (кгс\см2) к классу бетона (МПа).